## Slide 1
水凝胶粘接失效的速率效应研究
博士学位论文答辩
浙江大学 航空航天学院 应用力学研究所
答辩人：尹道晨
2026年9月4日
指导老师：贾铮

## Slide 2
研究背景
01
非共价粘接水凝胶搭接剪切失效的速率相关行为
02
水凝胶–刚性基底非共价粘接剪切脱粘的速率相关行为
03
非共价粘接水凝胶180°剥离失效的速率相关行为
04
水凝胶柔软可拉伸粘接方法及其失效的速率无关行为
05
总结与展望
06
目录
2 / 46

## Slide 3
研究背景
01
Griffith键断裂模型，Irwin–Orowan体积耗散模型，Lake–Thomas断链模型 Yang (2020) Advanced Functional Materials
粘接结构失效的相关理论
基底膜双层结构的特征尺寸图及失效相图
Shao (2023) Journal of Applied Mechanics
牵引分离准则 Park (2011)
Applied Mechanics Reviews
Volkersen粘合剂剪切应力分布 Volkersen (1938) Luftfahrtfor Schung
归一化接头长度的应力分布
Wang (2021) Mechanics of Materials
界面开裂图及临界断裂伸长率与裂纹长度关系图
Cai (2023) Journal of the Mechanics and Physics of Solids
粘接结构的断裂力学理论
粘接结构的内聚区模型
粘接结构中的剪切滞后理论
多项式准则
梯形准则
平滑梯形准则
指数准则
双线性准则
双线性软化准则
Goland粘合剂剪切和剥离应力分布 Goland (1944)
双面胶接头对剪切和剥离应力分布的影响 Akhavan (2022) International Journal of Adhesion and Adhesives
3 / 46

## Slide 4
研究背景
01
本文的主要研究内容
水凝胶粘接失效的速率效应研究
PAA
速率稳定的柔软可拉伸拓扑粘接策略
非共价粘接界面速率相关失效机制与理论建模
第二章
非共价粘接双层水凝胶搭接剪切失效
第三章
水凝胶–刚性基底剪切脱粘失效
刚性基底
剪切脱粘
UMAT
有限元模拟
峰值力
速率/结构机制
第四章
非共价粘接水凝胶180°剥离失效
第五章
水凝胶柔软可拉伸拓扑粘接方法及应用
PAAm缝合
拓扑缠结
柔软可拉伸
速率稳定
柔性传感
软驱动集成
180°剥离
界面损伤
有限元模型
粘附能
速率机制
搭接剪切
黏弹–损伤
界面模型
粘接强度
速率机制
4 / 46

## Slide 5
非共价粘接水凝胶搭接剪切失效的速率相关行为
02
研究背景
01
水凝胶–刚性基底非共价粘接剪切脱粘的速率相关行为
03
非共价粘接水凝胶180°剥离失效的速率相关行为
04
水凝胶柔软可拉伸粘接方法及其失效的速率无关行为
05
总结与展望
06
目录
5 / 46

## Slide 6
通过应力松弛和搭接剪切实验，区分聚丙烯酸(PAA)水凝胶本体响应与非共价粘接界面响应，确认速率相关性主要来自界面。
搭接剪切测试结果
单层水凝胶
搭接剪切测试示意图及照片
实验构型
成果1
非共价粘接水凝胶搭接剪切失效的速率相关行为
02
聚丙烯酸水凝胶的力学行为与加载速率无关
非共价粘接的双层聚丙烯酸水凝胶测得粘接强度与加载速率相关
双层水凝胶
松弛实验结果
6 / 46

## Slide 7
成果4
水凝胶柔软可拉伸粘接方法及其失效的速率无关行为
05
Original
Stretch
Release
Attach back layers
Test
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
PAAm hydrogel
PAAm hydrogel
PAAm hydrogel
PAA hydrogel
PAAm hydrogel
PDMA hydrogel
单调拉伸至 8 倍原始长度、或循环拉伸至 4 倍原始长度 1000 次后，PAAm 拓扑粘接界面粘附能仍基本稳定。
7 / 46

## Slide 8
06
水凝胶粘接失效的速率效应研究
构建水凝胶非共价粘接的搭接剪切测试力学理论
创新成果一
总结与展望
总结
发现非共价粘接水凝胶搭接剪切失效的速率相关行为
揭示加载速率、搭接长度和背衬层长度的影响
揭示了水凝胶–刚性基底剪切脱粘过程中的速率效应
阐明加载速率、未粘接长度以及水凝胶模量的影响。
表征水凝胶非共价粘附180°剥离的速率相关行为
阐释加载速率以及水凝胶模量的影响
提出一种新的速率无关的拓扑粘接方法
该方法显著提高粘附能，并保持水凝胶的柔软性和可拉伸性
建立水凝胶–刚性基底非共价粘接剪切脱粘力学理论
创新成果二
构建非共价粘接水凝胶180°剥离力学理论
创新成果三
通过拓扑缠结显著提高粘附能并保持被粘水凝胶柔软性
创新成果四
8 / 46

## Slide 9
Yin D, Bai J, Shen Z, et al. A coupled viscoelastic-damage model for rate-dependent noncovalent hydrogel adhesion under lap shear: theory and experiments[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2026, 211: 106562.
Yin D, Ma J, Shen Z, et al. Soft stretchable topological adhesion of hydrogels[J]. Extreme Mechanics Letters, 2025, 78: 102373.
Yin D, Yan S, Bai J, et al. Rate-Dependent Shear Debonding of Hydrogels from Rigid Substrates via Noncovalent Adhesion: Simulations and Experiments[J]. Acta Mechanica Sinica, 2026.
Cai Y*, Yin D*, Bai J*, et al. Toughening mechanism of macroscale heterogeneous soft materials: a systematic study from the perspective of energy release rate[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2025, 203: 106243.
Ma J, Yin D, Sheng Z, et al. Delayed tensile instabilities of hydrogels[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2022, 168: 105052.
Bai J, Yin D, Cai Y, et al. Dual-mode tension-shear model for soft staggered composites[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2025, 306: 110818.
Ma J*, Zhang X*, Yin D, et al. Designing Ultratough Single Network Hydrogels with Centimeter-Scale Fractocohesive Lengths via Inelastic Crack Blunting[J]. Advanced Materials, 2024: 2311795.
读博期间主要成果
9 / 46

## Slide 10
浙江大学 航空航天学院 应用力学研究所
2026年9月4日
敬请各位老师批评指正！
答辩人：尹道晨
指导老师：贾铮